Technical & quality requirements

IKEA Industry Orla

Applicable for boards:

| Index | Dimensions |
| --- | --- |
| ND0000022886 | BO HDF1 2440x1220x2,5 B |

| Properties | Test method | Units | Requirements |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2,5 [mm] |
| Thickness: average variation from nominal | EN 324-1 | mm | ± 0,20 |
| Length and width | EN 324-1 | mm/m | ± 2 max ± 5 |
| Density - nominal | EN 323 | kg/m3 | 800 |
| Density distribution within one board | EN 323 | kg/m3 | ± 7 % |
| I.B. | EN 319 | MPa | ≥ 0,65 |
| M.O.R. | EN 310 | MPa | ≥ 23 |
| M.O.E | EN 310 | MPa | ≥ 2700 |
| Moisture | EN 322 | % | 5 ÷ 11 |
| Swelling po 24 h | EN 317 | % | ≤ 45 |
| Formaldehyde emission | EN 16516 | ppm | 0,1 |
| Surface | Vizual | - | Smooth without touchable spots, stains, fibers |

General usage  for furniture with focus on higher demand of mechanical properties and high quality surface. This can be the use in hollow constructions (BoS/BoF). The surface (recommended sanding) can be foiled, lacquered and/or printed. Veneered for request. The internal usage in dry environment

Material accordance with IoS MAT 0198 Mechanical properties of fiberboard (MDF/HDF).